|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کالا : | پوسته بیرینگ بلاک | شماره نقشه : | N- | شماره سفارش : | - |
| شماره کالا : | 000218100002 | شماره ITP : | I- | تامین کننده : | کارگاه رضایی |
| تعداد کل سفارش : | 6 | تعداد دریافتی : | 6 | تاریخ بازرسی : | 21/10/1401 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **بازرسی مواد :** | | | | | | | | | | | | | | |
| ناحیه بازرسی | | | مواد در نقشه | | مواد محصول | | | شرح بازرسی (مغایرت) | | | | تعداد | تائید | مردود |
| درپوش بیرینگ بلاک 7218 | | | S.T 52 | | S.T 52 | | |  | | | |  |  |  |
| **بازرسی ابعاد :** | | | | | | | | | | | | | | |
| ناحیه بازرسی | | | اندازه نقشه | | اندازه محصول | | | شرح بازرسی (مغایرت) | | | | تعداد | تائید | مردود |
| قطر 1 | | | 100mm | | 100mm | | |  | | | |  |  |  |
| قطر 2 | | | 144mm | | 144mm | | |  | | | |  |  |  |
| قطر 3 | | | 228mm | | 228mm | | |  | | | |  |  |  |
| قطر 4 | | | 90mm | | 90mm | | |  | | | |  |  |  |
| قطر 5 | | | 160mm | | 160mm | | |  | | | |  |  |  |
| ضخامت 1 | | | 43.5mm | | 43.5mm | | |  | | | |  |  |  |
| ضخامت 2 | | | 38mm | | 38mm | | |  | | | |  |  |  |
| ضخامت 3 | | | 12mm | | 12mm | | |  | | | |  |  |  |
| **ترخیص قطعه جهت آزمون :** | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **آزمون :** | | | | | | | | | | | | | | |
| تجهیزات آزمون | | | | محل آزمون | | | | | شرایط آزمون | | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **کنترل کیفیت آماری :** هر محموله ورودی به خانواده های 1000 عددی تقسیم بندی و بازرسی شود. | | | | | | | | | | | | | | |
| مرحله | تعداد نمونه | | حد پذیرش خطا | | | حد تجدید | | | | تعداد خطا در آزمایش | | | تایید | مردود |
| 1 |  | |  | | |  | | | |  | | |  |  |
| 2 |  | |  | | |  | | | |  | | |  |  |
| **نتیجه نهایی :** | | | | | | | | | | | | | | |
| پذیرش | | پذیرش ارفاقی | | | | | دوباره کاری | | | | مردود | | | |
|  | |  | | | | |  | | | |  | | | |
| توضیحات :  قطعات ریخته گری شده فاقد تخلخل و زدگی می باشد. | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| بازرس :  همایون شولی  21/10/1401 | واحد کنترل کیفیت :  مهندس حسین مهاجری | واحد مدیریت : |